PRENSADOS Y GALVANIZADOS DE LARA, S.A.

Carrera 2, esquina Calle 26, N° 25-90, Zona Industrial I, Barquisimeto, Estado Lara

Teléfono: +58 424 571 5349  |  RIF: J-07022640-6  |  Instagram: @pyglarasa

Certificado de Calidad

GALVANIZADO EN CALIENTE

| CLIENTE: | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO – SUCURSAL VENEZUELA, C.A. |
| --- | --- |
| CANTIDAD: | 350 piezas ¦ Peso: 7.156 kg ¦ O/Entrega: 00010474 |
| DESCRIPCIÓN: | Tubos Rectos |
| MEDIDAS: | 2″ × 6,30 m |
| FECHA DE ENTREGA: | 03 de mayo de 2013 |

RESULTADOS DE ENSAYO

| PARÁMETRO | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO OBTENIDO |
| --- | --- | --- |
| Adherencia | Buena | Buena |
| Apariencia | Buena | Buena |
| Espesor de capa de zinc (promedio del lote) | 65 µm | 101 µm |
| Funcional (tornillos) | — | — |

Espesor obtenido: 101 µm — 55% por encima de la especificación mínima (65 µm)

NORMAS APLICADAS

El proceso de galvanizado en caliente cumple con las siguientes normas:

•  COVENIN 1212-81  —  Norma venezolana para recubrimientos de zinc por inmersión en caliente

•  ASTM A153  —  Recubrimientos de zinc (galvanizado en caliente) sobre herrajes de hierro y acero

•  ASTM A123  —  Recubrimientos de zinc (galvanizado en caliente) sobre productos de hierro y acero

OBSERVACIONES

Galvanizado en caliente ejecutado según normas COVENIN 1212-81 (apariencia, adherencia y espesor de capa de zinc) y ASTM A153/A123. Se certifica que los datos aquí suministrados cumplen con todos los requerimientos de calidad aplicables.

| Ing. Mirian Armas C.I.V. 31.580 Ingeniero de Planta 36+ años de experiencia en galvanizado | [SELLO DE LA EMPRESA] Prensados y Galvanizados de Lara, S.A. |
| --- | --- |

Este certificado es válido únicamente para el lote descrito. La información contenida ha sido verificada
por el departamento de control de calidad de PYGLARA.